ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ  ТОЛЩИНА – 50 мм

ISOBOX ЛАЙТ/ЭКСТРА ЛАЙТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты, в основе которых лежат горные породы базальтовой группы.

## Область применения

Плиты ISOBOX ЛАЙТ/ЭКСТРА ЛАЙТ разработаны специально для звуко-, теплоизоляции строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает нагрузки извне. Рекомендованы для использования в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях.

## Характеристики плит ISOBOX ЛАЙТ/ЭКСТРА ЛАЙТ

- повышенная огнестойкость;

- минимальное водопоглощение;

- высокие теплоизоляционные свойства;

- геометрически точные размеры;

- долговечность и сохранение эксплуатационных свойств в течение длительного времени;

- великолепные звукоизоляционные свойства;

- химически устойчивы к воздействию органических веществ (растворителей, щелочей, кислот и т.д.);

- не подвержены воздействию домовых грибков, микроорганизмов и грызунов;

- простота и легкость при установке, удобство в использовании;

- экологическая безопасность.

## Огнестойкость

- Плиты ИЗОБОКС ЛАЙТ/ЭКСТРА ЛАЙТ являются негорючим материалом.

- Температура использования от -60 до +400.

- Температура плавления волокон более 1000°С.

## Акустические свойства

| Коэффициенты звукопоглощения плит на частотах |
| --- |
| Частота, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Толщина 50 мм | 0,20 | 0,36 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Толщина 100 мм | 0,44 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 |

## Физико-механические свойства

| Показатель | ISOBOX ЛАЙТ | ISOBOX ЭКСТРА ЛАЙТ |
| --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 33 (не более) | 30 (не более) |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,039 | 0,042 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | 0,30 |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 2,0 |
| Водопоглощение по массе, % не более | 10 | 10 |
| Содержание органических веществ, % не более | 2,5 | 2,5 |
| Горючесть, степень | НГ | НГ |